Лабораторная работа №1

Концентрационные модели равновесных носителей заряда в собственных и примесных полупроводниках

## 1 Цель работы

Раскрыть физическую сущность понятия полупроводника, изучить основные параметры и свойства Ge, Si, GaAs, определяющие концентрационные характеристики носителей зарядов и овладеть техникой их анализа в условиях теплового равновесия на ПК (персональном компьютере) с учетом воздействия факторами температуры и степени легирования полупроводника.

## 2 Подготовка к работе

2.1 Изучить следующие вопросы курса :

- Полупроводниковые материалы и их электрофизические свойства.

- Элементы зонной теории твердого тела. Зонная (энергетическая) диаграмма. Ширина запрещенной зоны Ge, Si, GaAs.

- Кристаллическая решетка. Валентные электроны. Ковалентная связь. Дырки.

- Собственный полупроводник и его зонная диаграмма.

- Собственная концентрация и ее зависимость от температуры.

- Примесные полупроводники. Доноры и акцепторы. Зонные диаграммы примесных полупроводников. Уровень примеси.

- Основные и неосновные носители и неподвижный заряд (ионы примеси).

- Энергия активации и ионизация примесей.

- Собственный и примесный механизмы образования подвижных носителей заряда в полупроводниках.

- Понятие о процессах генерации-рекомбинации носителей зарядов в полупроводниках. Термодинамическое (тепловое) равновесие.

- Закон действующих масс.

- Уравнение электронейтральности.

- Нахождение концентраций основных и неосновных носителей заряда в примесных полупроводниках.

- Нахождение концентраций основных и неосновных носителей заряда в примесных полупроводниках в предельном случае, когда концентрация примеси много больше собственной концентрации.

- Функция распределения по энергиям Фе;´рми-Дира;´ка для электронов.

- Уровень Фе;´рми. Собственный уровень Фе;´рми.

- Понятие о плотностях состояний.

- Основные термодинамические формулы для нахождения концентраций электронов и дырок в полупроводниках.

- Положение уровня Фе;´рми на зонной диаграмме и его связь с температурой полупроводника и концентрацией легирующих примесей.

- Предельные рабочие температуры полупроводникового прибора.

- 2.2 Ответить на вопросы и решить следующие задачи:

- Что такое полупроводник?

- В чем состоит разница между потенциальной и энергетической зонными диаграммами? Как осуществлять переход от одного типа диаграмм к другому?

- Как влияет ширина запрещенной зоны на собственную концентрацию носителей заряда в полупроводнике?

- Где расположен собственный уровень Фе;´рми при комнатной температуре для Ge, Si, GaAs ? При температуре абсолютного нуля? Ответ пояснить рисунком.

- Поясните на зонной диаграмме в чем заключаются различные физические механизмы формирования подвижного заряда в примесном полупроводнике?

- Каковы единицы измерения величин kT, k, T? Как быстро и правильно подсчитать значение выражения Eg/kT?

- Чем отличаются энергетические диаграммы металла, диэлектрика и полупроводника? Ответ пояснить рисунком.

- Каковы единицы измерения функции плотности состояний, функции распределения по энергиям и концентрации носителей заряда?

- Пояснить графически, как найти концентрации электронов и дырок, если известна зонная диаграмма полупроводника (положение уровня  Фе;´рми)?

- Какие параметры полупроводника можно оценить с помощью функции распределения электронов по энергии?

- Что такое аррениусовский график зависимости собственной концентрации от температуры и как его можно использовать для оценки ширины запрещенной зоны полупроводника?

- Где на зонной диаграмме располагаются примесные уровни? Ответ пояснить графически.

- В чем состоит основное отличие полупроводников от металлов? Какое влияние на них оказывает температурный фактор?

- Почему физики утверждают, что между полупроводником и диэлектриком нет принципиальных отличий?

- Можно ли уровню Ферми приписать какой-то физический смысл?

- Что такое – степень ионизации донорной и акцепторной примесей и как можно вычислить эту величину?

- Чем собственный механизм проводимости отличается от примесного механизма?

- Почему концентрация ионизованной акцепторной примеси записывается как NA-, а донорной примеси — как ND+?

3 Краткие теоретические сведения

Под термодинамическим (тепловым) равновесием полупроводника понимается такое его состояние, к которому он приходит через определенный промежуток времени, предоставленный самому себе без внешних и внутренних воздействий. Под факторами внешнего воздействия понимаются: температура, электрическое поле, световое, ионизирующее и др. виды излучений, потоки частиц, механические давления и деформации. Фактором внутреннего воздействия может быть введение в полупроводник легирующей примеси.

Тепловое равновесие — это динамическое состояние, при котором в каждой точке полупроводника и для произвольного момента времени любой процесс возникновения каких-либо носителей уравновешивается обратным процессом их гибели. В состоянии теплового равновесия температура сохраняется постоянной и между различными точками объема полупроводника и нет никаких перетоков энергии, импульса или массы.

3.1 Концентрационная модель собственного полупроводника

Как хорошо известно, из физики твердого тела в химически чистом собственном полупроводнике концентрации подвижных электронов (n) и дырок (p) совпадают между собой:

n=p=ni=рi .						(1)

Величины  ni  или pi называются собственной концентрацией.

В соответствии с термодинамическими законами собственная концентрация ni может быть найдена по модели

ni=Nc(T)⋅Nv(T)⋅exp−Eg2⋅kT,				(2)

где Nc(T), Nv(T) –эффективные плотности состояний на краях зон проводимости (дно) и валентной (потолок) соответственно (см-3), зависящие от температуры по закону T3/2;

Eg – ширина запрещенной зоны полупроводника в эВ (см. табл.1);

k – постоянная Больцмана (k=1,38 10-23 Дж/К или k=8,62 10-5 эВ/К)

T- абсолютная температура в Кельвинах (0°С=273 К).

Таблица 1–Основные характеристики полупроводников

| При T=300°K | Ge | Si | GaAs |
| --- | --- | --- | --- |
| Nc см-3 | 1,04×10+19 | 2,80×10+19 | 4,70×10+17 |
| Nv см-3 | 6,00×10+18 | 1,04×10+19 | 7,00×10+18 |
| Eg эВ | 0,67 | 1,12 | 1,42 |
| Энергия активации доноров эВ | As (мышьяк) 0,014 | P (фосфор) 0,045 | Te (теллур) ~0,03 |
| Энергия активации акцепторов эВ | B (бор) 0,011 | B (бор) 0,045 | Zn (цинк) ~0,025 |

Примечания:

- При 300K величина kT ≈0,0259эВ.

- Важно правильно задавать единицы измерения выражений kT/q и kT — вольты, джоули и электронвольты (эВ). Так, если kT=0,0259эВ, то kT/q=0,0259В, т.е. единица измерения q здесь есть не 1,6*10-19К, а 1 штука.

- Зависимостью ширины запрещенной зоны от температуры при проведении данной работы следует пренебречь. (В реальных полупроводниках Eg с уменьшением температуры незначительно увеличивается).

Для практических вычислений формулу (2) удобно модифицировать следующим образом:

,  (3)

где Nc(300), Nv(300) - эффективные плотности состояний в близи краев зон проводимости и валентной (кол-во разрешенных уровней в единице объема, приведенные к энергиям Ec и Ev) при температуре 300° К, см. таблицу1.1.

Если ввести новые переменные:

y=Ln(ni), c=Nc(T)⋅Nv(T), x=103T, то формула (1.2) примет вид:

y=Ln(c)−Eg2⋅103⋅k⋅x или y=a−b⋅x — уравнение прямой.

При этом, если эта зависимость аррениусовского типа Ln(ni)=f(103/T) известна (например, из экспериментов), то по тангенсу угла наклона прямой можно легко найти величину ширины запрещенной зоны полупроводника. Ширина запрещенной зоны в этом случае эквивалентна энергии активации в законе Аррениуса: :

(4)

Таким образом на практике можно получать оценку ширины запрещенной зоны различных полупроводниковых материалов (обычно в электрон-вольтах).

В соответствии со статистическими законами распределения носителей заряда по энергиям положение уровня Фе;´рми в собственном полупроводнике (собственный уровень Фе;´рми Ei) находится по формуле:

Ei=Ec+Ev2+kT2ln(Nv(T)Nc(T)),				(5)

где Ei – уровень Ферми в собственном полупроводнике (эВ);

Ec,Ev – положение краев зоны проводимости и валентной зоны в эВ;

Nv,Nc – эффективные плотности состояний для валентной зоны и зоны проводимости.

Учитывая степенную зависимость Nv, Nc  от температуры, формулу (1.5), как и формулу (1.2) удобнее переписать в виде:

Ei=Ev+Eg2+0.02592⋅(T300)ln(Nv(300)Nc(300)).			(6)

Часто за начало системы энергетических координат на зонной диаграмме принимают потолок валентной зоны. Тогда Ev=0.

3.2 Концентрационная модель примесных полупроводников

В общем случае при нахождении в состоянии теплового равновесия концентраций электронов (n) и дырок (p) следует использовать математическую модель, основанную на двух фундаментальных законах:

- законе электрической нейтральности;

- законе действующих масс.

Если полупроводник легирован одновременно донорной и акцепторной примесями, то уравнение электрической нейтральности запишется в виде:

n+NA−=p+ND+,					(7)

где NA−,ND+ - концентрации неподвижного заряда полностью ионизированных акцепторов и доноров (компенсированный полупроводник).

Несколько более сложный случай не полностью ионизированных примесей, который имеет место при достаточно низких температурах типа температуры жидкого азота(77 К) и ниже в данной работе рассматриваться не будет.

Для полупроводника чисто электронного типа NA−=0 (примесь только донорная), а для дырочного - ND+=0 (примесь только акцепторная). Для компенсированного полупроводника его тип определяется по знаку разности ND+−NA−. При этом для обозначения концентраций основных и неосновных носителей используют символику, приведенную в табл. 2.

Таблица 2–Общепринятые обозначения

| Тип полупроводника | Концентрация электронов и тип | Концентрация дырок и тип |
| --- | --- | --- |
| Электронный ND+−NA−>0 | nn Основные | pn Неосновные |
| Дырочный ND+−NA−<0 | np Неосновные | pp Основные |

Закон действующих масс, верный только в состоянии теплового равновесия, имеет вид:       n⋅p=ni2.				       		(8)

Таким образом, концентрационная модель примесного полупроводника заключается в решениях системы уравнений относительно переменных n и p, которые обладают свойствами, аналогичными свойствам корней квадратного уравнения по теореме Виета:

n+NA−=p+ND+

(9)

n⋅p=ni2.

Система решается методом исключения неизвестных. Вначале из уравнения (1.8) выражают концентрацию неосновных носителей. Затем, подставляют найденное выражение в уравнение (1.6), получают квадратное уравнение для концентрации основных носителей и его корни. По найденной концентрации основных носителей из формулы (1.8) находят концентрацию неосновных носителей.

Если концентрации электронов и дырок найдены, то для случая невырожденного полупроводника ( не очень сильно легированного полупроводника, для которого уровень Ферми лежит в запрещенной зоне и отстоит от краев зон на величину, большую чем 3kT) положение уровня Ферми EF может быть найдено в соответствии с моделью:

EF=Ei+kT2⋅ln(np).					(10)

Дрейф уровня Ферми с ростом температуры к середине запрещенной зоны

Рабочий диапазон температур

полупроводни-

кового прибора

Положение примесного уровня

Собственная температура

Зона проводимости

Ti

Рисунок 1– Зависимость концентрации носителей заряда и положения уровня Ферми от температуры:

а) электронный полупроводник; б) дырочный полупроводник

Термодинамические концентрационные зависимости для условного примесного полупроводника приведены на рисунке 1.1. Там же показана зависимость ni=f(T) для собственного полупроводника.

Данные зависимости позволяют найти температурный рабочий диапазон прибора. А именно, собственную температуру — температуру, при которой собственная концентрация совпадает с концентрацией легирующей примеси. При данной температуре происходит смена физического механизма проводимости полупроводника: вместо примесной (технологически управляемой), она становится собственной (неуправляемой, т.е. независящей от концентрации легирующей примеси, введенной в полупроводник).

Положение донорного легирующего уровня ED на зонной диаграмме определяется из соотношения

EC−ED=Eion,					(11)

где 	EC – положение края зоны проводимости в эВ;

Eion- энергия ионизации(активации) донорной примеси.

Аналогичное соотношение для акцепторного уровня EA:

EA−EV=Eion,					(12)

где EV – положение края зоны проводимости в эВ.

Знание собственного уровня Ферми позволяет легко найти важнейший параметр полупроводника, находящегося в состоянии термодинамического равновесия — электрический потенциал в произвольной пространственной точке x. Таким образом, если известен закон распределения по пространству собственного уровня Ферми, то можно определить картину распределения напряженности электрического поля в теле полупроводника.

Часто пространственное распределение собственного уровня Ei(x) можно определить исходя из зонной диаграммы полупроводника (или полупроводниковой структуры), находящегося  в равновесном состоянии.

В этом случае величина электрического потенциала j(x) связана с энергией через заряд электрона равный –q  и собственный уровень Ферми:

ϕ(x)=−Ei(x)q,					(13)

где x- пространственная координата, Ei(x) — величина собственного уровня Ферми в точке x.

Тогда объемный потенциал можно представит в виде:

ϕv=−(Ei−EFq)					(14)

Распределение электронов по энергии в полупроводнике имеет вероятностный характер. Функция, описывающая вероятность события, состоящего в том, что электрон занимает в полупроводнике энергетический уровень E называется функцией распределения Ферми-Дирака:

11+eE−EFkT                                    (15)

Очевидно, что вероятность противоположного события, состоящего в том, что электрон не занял уровень с энергией E (там находится дырка), равна

P=1- P                        			(16)

Разрешенные зоны любого полупроводника содержат огромное количество энергетических уровней (1022-1023 см-3), на каждом из которых могут находиться электроны. Чтобы оценивать фактическую концентрацию подвижных носителей в полупроводнике, достаточно знать распределение разрешенных уровней g(E) и вероятность заполнения этих уровней:

n=EcEmaxg(E)⋅Fn(E)dE  и   p=EminEVg(E)⋅(1−Fn(E))dE.		(17)

(Данная модель аналогична модели, оценивающей общее число студентов в университете – вероятность того, что студент находится на занятиях необходимо умножить на количество мест в аудитории и просуммировать по всем аудиториям).

Точное вычисление этих интегралов для случая невырожденного полупроводника дает значения:

(18)

.			(19)

Примесные уровни, также как и разрешенные, могут иметь значительные количества «захваченных» электронов и дырок. Уход электронов и дырок с примесных уровней под влиянием возбуждающих факторов, прежде всего с ростом температуры, называется ионизацией примеси. При комнатной температуре все легирующие примеси практически полностью ионизуются.

Концентрация ионизованной акцепторной примеси записывается как , а донорной примеси — как  (обратите внимание на знаки!).

Степень ионизации примеси в зависимости от температуры можно оценить из соотношений: для донорной примеси

(20)

и для акцепторной примеси — .	(21)

(В формулах (1.19) и (1.20) с целью упрощения факторы вырождения примеси приняты равными единице)

Рекомендуемая учебно-методическая литература

Основная

Игнатов А.И., Калинин С.В., Савиных В.Л. Основы электроники.— Новосибирск, СибГУТИ, 2005, стр. 8-18;

Петров К.С. Радиоматериалы, радиокомпоненты и электроника.— //М., Питер, 2003, стр.67-77;

Булычев А.Л., Лямин П.М., Тулинов Е.С. Электронные приборы.— //М. Лайт ЛТД 2000, стр.5-14;

Электронные, квантовые приборы и микроэлектроника. Учебное пособие для вузов. Под ред. Н.Д. Федорова. —// М., Радио и связь 1998, стр. 11-21;

Терехов В.А. Задачник по электронным приборам. — //М., Энергоатомиздат, 1983, 2-е изд. стр.91-116;

Конспект лекций

Дополнительная литература

Гуртов В.А. Твердотельная электроника. — //М., Техносфера, 2005, 
стр. 12-21;

Росадо Л. Физическая электроника и микроэлектроника.— // М., Высшая школа 1991, стр. 51-66,87-92;

Степаненко И.П. Основы  микроэлектроники.—// 2 издание, М., Лаборатория Базовых Знаний, 2000, стр.25-42;

Антипов Б.Л., Сорокин В.С., Терехов В.А. Материалы электронной техники. Задачи и вопросы.—// М., Высшая школа, 1990, стр. 43—52;

Маллер Р., Кейминс Т. Элементы интегральных схем.—// М., Мир, 1989, стр.16-80;

Сайт ФТИ им А.Ф.Иоффе РАН (www.ioffe.rssi.ru) "Electronic archive. New Semiconductor Materials. Characteristics and Properties”- г. С.-Петербург. 2002;

Линч П., Николайдес А. Задачи по физической электронике (с решениями и комментариями). —// М., Мир 1975, стр. 68-97, 126-146;

4 Задание к работе в лаборатории

4.1 В соответствии с таблицей 3 и указаниями преподавателя выбрать  вариант исходных данных для работы.

Таблица 3–Варианты исходных данных

| № варианта | Полу- проводник | Тип легирующей примеси | Концентрация легирующей примеси N (см-3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ge | Доноры | 6×10+15 |
| 2 | Si | Акцепторы | 8×10+15 |
| 3 | GaAs | Доноры | 1×10+16 |
| 4 | Ge | Акцепторы | 2×10+16 |
| 5 | Si | Доноры | 3×10+16 |
| 6 | GaAs | Акцепторы | 4×10+16 |
| 7 | Ge | Доноры | 5×10+16 |
| 8 | Si | Акцепторы | 6×10+16 |
| 9 | GaAs | Доноры | 7×10+16 |
| 10 | Ge | Акцепторы | 8×10+16 |
| 11 | Si | Доноры | 9×10+16 |
| 12 | GaAs | Акцепторы | 1×10+17 |

4.2 На ПК в среде MATLAB изучить правила работы с программой (раздел меню «Справка»)

поле типа примеси

Общий вид основного окна

поле графиков

Ось Y

Ось X

Кнопки управления осями, сеткой, подписями графиков и их типом

кнопки для выбора вида графика

исследуемой функции

Управление диапазоном по оси Х (и Y)

Координаты «измеренной» точки на графике

Поле концентрационных значений

Кнопки выбора полупроводника

Выбор вспомогательного  действия

Рисунок 2 – Структура рабочего окна

Основное правило работы — все управление осуществляется путем выбора соответствующих кнопок (установка-снятие «птичек») левой кнопкой мышки.

4.3 Подготовка исходных данных для выполнения работы

Для этого необходимо в соответствии с исходными данными варианта задания (таблица 3):

    - выбрать нужный тип полупроводника и легирующей примеси;

    - в концентрационном поле установить значение концентрации легирующей примеси N;

    - в списке исследуемых функций установкой "птички" выбрать собственную концентрацию, концентрацию электронов и дырок;

4.4 Исследование влияния температуры на концентрационные характеристики полупроводника, а именно:

Выбрать действие “отметить точку"

Перекрестье «прицела», движимое мышкой

Измеренное значение

Рисунок 3 – Рабочее окно при исследовании влияния температуры на концентрацию носителей заряда в полупроводнике

    - по наблюдаемым на экране графикам определить Тi  и выбрать необходимое количество точек в интервале от Тmin до Тmax, что бы перенести графики в отчет (таблица 4). Для этого подобрать величину максимальной температуры Tmax с таким расчетом, чтобы примерно выполнялось Tmax=Ti+200°C (Ti — собственная температура полупроводника; см. рис.1. Тmin=100 К).

    - произвести «измерение» точек на графике; для этого в меню «Функции» с помощью мышки выбрать действие: “отметить точку” и навести появившееся перекрестье прицела в нужное место; координаты точек занести в таблицу 4.

Таблица 4 – Зависимость концентрации от температуры.

|  | T1 | T2 | … |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ni |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |
| p |  |  |  |  |  |  |
|  | Тi= |  |  |  |  |  |

На построенных графиках определить области примесной и собственной проводимости, температуру Ti, при которой происходит смена механизма проводимости; сделать выводы об изменении концентраций с ростом температуры;

    - Для пяти концентрационных значений легирующей примеси определить собственную (критическую) температуру Ti , заполнить таблицу 5

Таблица 5 – Зависимость собственной температуры от концентрации примеси

|  |  | N/4 | N/2 | N | 2N | 4N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пп 1 | Ti |  |  |  |  |  |
| Пп 2 | Ti |  |  |  |  |  |

Примечание. В таблице подставить конкретный тип полупроводника и значения концентраций.

Выбрать (произвольно) другой тип полупроводника  Пп2, провести аналогичные измерения  и сравнить их температуры Ti . Построить графики зависимости Ti=f(N) в отчете по лабораторной работе с указанием типа полупроводников;

Сделать вывод о том, какой материал лучше точки зрения диапазона температур.

4.4.4  Для заданных температур, согласно варианта  (таблица 6), определить концентрацию собственных, основных и неосновных носителей для всех типов полупроводников.  Результаты занести в таблицу 7.

Таблица 6 – Варианты задания.

| Вар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т1, К | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 |
| Т2, К | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |

Таблица 7 – Концентрация носителей.

| Вар № … | Т1 = …, К |  |  | Т2 = …, К |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пп | n | ni | p | n | ni | p |
| Ge |  |  |  |  |  |  |
| Si |  |  |  |  |  |  |
| GaAs |  |  |  |  |  |  |

Вычислить соотношение собственных и неосновных носителей и заполнить таблицу 8.

Таблица 8 - Соотношение собственных и неосновных носителей

| Вариант № … | ni Geni Si | ni Geni GaAs | ni Sini GaAs | mнеосн Gemнеосн Si | mнеосн Gemнеосн GaAs | mнеосн Simнеосн GaAs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т1 = …, К |  |  |  |  |  |  |
| Т2 = …, К |  |  |  |  |  |  |

Примечание: В таблице вместо mнеосн подставить конкретный неосновной носитель pn или nр

    - Для трёх полупроводников  определить концентрацию

неосновных носителей при температурах 300  и 310 К. Занести в таблицу 9.

Определить отношение концентраций неосновных носителей.

Таблица 9 -  Соотношение  неосновных носителей

|  | Ge | Si | GaAs |
| --- | --- | --- | --- |
| Т1 = 300, К |  |  |  |
| Т2 = 310, К |  |  |  |
| mнеосн 310mнеосн 300 |  |  |  |

Примечание. В таблице вместо mнеосн подставить конкретный неосновной носитель pn или nр

  - Построение зонной диаграммы примесного полупроводника

4.5.1 Установить концентрационное значение примеси в  N;

    - Выбрать в списке исследуемых функций «собственный уровень Ферми» и

«уровень Ферми»;

    - Убрать «птички» с “логарифмической оси Y” и “автоматический масштаб

оси Y”;установить “легенду”;

    - Установить диапазон по Y (измеряемый в эВ): Ymin=0, а Ymax –

превышающим ширину запрещенной зоны вашего полупроводника; выбором действия “отметить точку” в меню «Функции» установить “перекрестье прицела” в соответствии с величиной ширины запрещенной зоны;

    - Срисовать получившуюся картину в отчет;

Установить диапазон по Y

Убрать все «птички»

кроме “легенды”

Рисунок 4 – Рабочее окно при построении зонной диаграммы

    - На полученной картинке нанести положение вашего примесного уровня; значения энергий активации брать из таблицы 1. « Основные характеристики полупроводников» из данных МУ;

заполнить таблицу 10 и сделать выводы.

Таблица 10 –

|  | T1 | T2 | T3 | … | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ei |  |  |  |  |  |
| EF(N) |  |  |  |  |  |

4.6  Исследование температурного рабочего диапазона для прибора, изготовленного на основе Вашего заданного варианта

    - Максимальная предельная температура (собственная температура Ti )

определена в пункте 4.4.1;

    - Минимальную рабочую температуру оценим по степени ионизации

примеси; для этого в меню «Функции” необходимо выбрать действие “решение задачи” и в выпавшем окне задать все Ваши параметры варианта, приняв за степень ионизации примеси 95% и нажать кнопку «Расчет»:

    - определить Tmin для концентрационных значений данного типа полупроводника установить концентрационное значение N/2, N, 2N.

Результаты занести в таблицу 11.

искомое значение

Рисунок 5 – Вид рабочего окна при вычислении температурного диапазона

Таблица 11 – Определение минимальной температуры.

| Концентр | N/2 | N | 2N |
| --- | --- | --- | --- |
| Тmin |  |  |  |

4.6.4 сделать выводы как меняется рабочий диапазон прибора с ростом концентрации легирующей примеси.

  - Исследование ширины запрещенной зоны полупроводника

4.7.1 в основном окне выбрать в качестве исследуемой зависимости собственную

концентрацию и установить аррениусовский тип графика, логарифмическую ось Y и автоматический масштаб по оси Y;

    - в меню «Функции» выбрать действие “измерение тангенса” на

получающемся линейном графике мышкой отметить две произвольные точки; в выпавшем окне будет содержаться требуемое значение тангенса угла наклона прямой:

Требуемая величина

Рисунок 6 – Вид окна при нахождении тангенса угла наклона

    - из соотношения tg(α)=Eg2⋅103⋅k можно определить величину ширины

запрещенной зоны; при этом величину постоянной k находим как 0,0259/300 (объясните почему и какова физическая размерность получающегося выражения?);

    - с помощью калькулятора из меню «Функции» окончательно находим ширину запрещенной зоны полупроводника в эВ:

;

    - добавить на графике остальные 2 типа полупроводников. Что можно сказать о величинах их Eg по отношению к заданной в варианте вашей?

    - полученный график распечатать на принтере или перерисовать на отдельный лист.

## 5 Содержание отчета

Отчет должен содержать

- вывод непосредственных формул для нахождения концентраций электронов и дырок в примесном полупроводнике;

- таблицы 1.4 и 1.5 с графиками и выводами;

- картину зонной диаграммы, таблицу 1.6 и выводами;

- рабочие температурные диапазоны полупроводников и выводы;

- оценку ширины запрещенной зоны полупроводника, аррениусовкий график для всех трех видов материалов с указанными на нем углом наклона, соответствующим ширине запрещенной зоны и результаты сравнения различных Eg по линиям на графике.

Ln(nn) или Ln(pp)

N1

N2

b

a

1/Т

tgb=Eion/(2*k)

tga=Eg/(2*k)

область примесной проводимости

область собственной проводимости

зона истощения

зона вымораживания

Рисунок 7 – Графики Аррениуса для концентрации основных носителей 
заряда в реальном примесном полупроводнике